BG SLC MULTI-PURPOSE GREASE

(Part No. 607)

Užití:

BG SLC MULTI-PURPOSE GREASE je plastické mazivo vyvinuté pro splnění dnešních náročných podmínek mazání. Nabízí mimořádnou mechanickou stabilitu, snižuje tření při velkém zatížení. Odolává vysokým teplotám a vlhkosti. Použití ve speciálních vysoce zatěžovaných konstrukčních strojích jako v zemědělských postřikovacích strojích, asfaltérských strojích, drtičích kamene, vibrátorech, atd.

BG SLC MULTI-PURPOSE GREASE poskytuje excelentní způsobilost ve velkém zatížení. Tření a vysoká teplota je příčinou opotřebení a únavy materiálu v ložiscích. BG SLC obsahuje unikátní extrémní tlaková aditiva, které efektivně zajišťují hladký a bezpečný chod ložisek v extrémních podmínkám, redukuje tření.

Pracovní teplota až do 230°C.

| Test | ASTM |  | Výsledek testu |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace NLGI | D-217 |  | 2 |
| Pracovní penetrace | D-217 |  | 265-295 |
| Penetrace 100 000 zdvihů | D-217 |  | 25 |
| Bod skápnutí °C | D 2265 |  | 260 |
| Oxidační stabilita | D 942 |  | 5 |
| Svárové zatížení kg | D 2596 |  | 315 |
| Zpevňovadlo |  |  | Litný komplex |
| Separace oleje % | D 1742 |  | 10 max. |
| # Charakteristika základového oleje |  |  |  |
| Viskozita 40°C | D 445 |  | 200-260 |
| Viskozita 100°C | D 445 |  | 16.5-19.5 |
| Viskozitní index | D 2270 |  | 85 min. |

03/03