BG SLC MULTI-PURPOSE GREASE

(Part No. 607)

Užití:

BG SLC MULTI-PURPOSE GREASE je plastické mazivo vyvinuté pro splnění dnešních náročných podmínek mazání. Nabízí mimořádnou mechanickou stabilitu, snižuje tření při velkém zatížení. Odolává vysokým teplotám a vlhkosti. Použití ve speciálních vysoce zatěžovaných konstrukčních strojích jako v zemědělských postřikovacích strojích, asfaltérských strojích, drtičích kamene, vibrátorech, atd.

BG SLC MULTI-PURPOSE GREASE poskytuje excelentní způsobilost ve velkém zatížení. Tření a vysoká teplota je příčinou opotřebení a únavy materiálu v ložiscích. BG SLC obsahuje unikátní extrémní tlaková aditiva, které efektivně zajišťují hladký a bezpečný chod ložisek v extrémních podmínkám, redukuje tření.

Pracovní teplota až do 230°C.

| Test | ASTM | Výsledek testu |
| --- | --- | --- |
| Klasifikace NLGI | D-217 | 2 |
| Pracovní penetrace | D-217 | 265-295 |
| Penetrace 100 000 zdvihů | D-217 | 25 |
| Bod skápnutí °C | D 2265 | 260 |
| Oxidační stabilita | D 942 | 5 |
| Svárové zatížení kg | D 2596 | 315 |
| Zpevňovadlo |  | Litný komplex |
| Separace oleje % | D 1742 | 10 max. |
| Charakteristika základového oleje |  |  |
| Viskozita 40°C | D 445 | 200-260 |
| Viskozita 100°C | D 445 | 16.5-19.5 |
| Viskozitní index | D 2270 | 85 min. |

03/03